## Slide 1: Vertical outgassing channel design rule
Di Liang
Apr. 2012

## Slide 2: General area
w_VOC=8 um (square)
d_VOC=50 um
d_VOC-tr>10 um
w_VOC
d_VOC
WG trenches
d_VOC-tr
General Si rib waveguide area
WG trench ~2 um

## Slide 3: Dense WG area
w_VOC=1 um
d1=10 um
d2=50 um
d_VOC-tr>1um
d1
d2
Dense WG array where 1 um VOC can be fitted into unetched region between WG trenches
d_VOC-tr

## Slide 4: Ultra-dense WG area
w_VOC=0.8 um
d1=10 um
d2=20 um
d_VOC-tr>0.8um (0.2um lithography resolution is needed)
d1
d2
d_VOC-tr
Ultra-dense WG array where WG trench (rib WG structure) is shared for adjacent WG
Make sure to etch through top Si into BOX in all VOCs