## Slide 1: Summary ICP#2 Nano Etch Recipe 104 CF4/CHF3/O2 – Oxide or Nitride Etch
Jock Bovington

## Slide 2: SEM Results – DEEP Gratings
ICP#2 - CF4/CHF3/O2 5/35/10sccm 500/50W 0.5Pa
21min
DBR – Au coated for SEM
(~350nm Period)
GADC (560nm Period)

## Slide 3: Approximate Etch Rates
AV PECVD SiO2 - ~140nm/min (Macro Scale)
AV PECVD SiO2 - ~80nm/min (Nano Scale)
AV or PlasmaTherm PECVD Si3N4 - ~80nm/min
100% ZEP - ~142nm/min
2:1 ZEP - ~143nm/min
UV-6 - ~120nm/min
DSK101 - ~142nm/min
Cr - Negligible etching