## Slide 1
Two type of TLM Pads on POEM r1
PTLM
NTLM
PADs’ width = 15 mm
PADs’ Distance = 4,6,9,13,18 mm
PADs’ width = 100 mm
PADs’ Distance = 4,6,9,13,18 mm
NTLM
PTLM
PADs’ width = 100 mm
PADs’ Distance = 3,4,5,7,9,12 mm
PADs’ width = 100 mm
PADs’ Distance = 3,4,5,7,9,12 mm
I.
II.

## Slide 2
Materials:
P: 100nm InGaAs (1e19)
N: 110nm InP (3e18)
Metal stack:
P: Pd/Ti/Pd/Au (10nm/20nm/20nm/1000nm)
N: Pd/Ge/Pd/Au, 10nm/110nm/25nm/1000nm

## Slide 3
Chip 2-1
Chart: gap [μm]
| 4 | 6 | 9 | 13 | 18
 | 38.4465 | 43.9494 | 48.9074 | 57.3702 | 65.2912
Pads I
P
Rsheet=28.46 W
r=2e-5 Wcm2
N
Rsheet=126.46 W
r=5.6e-5 Wcm2
Chart: gap [μm]
| 4 | 6 | 9 | 13 | 18
 | 23.8245 | 22.5531 | 28.033 | 32.665 | 40.3179

## Slide 4
Chip 2-2
Pads I
P
Rsheet=21.48 W
r=7.2e-6 Wcm2
N
Rsheet=178.29 W
r=2.5e-5 Wcm2
Chart: gap [μm]
| 4 | 6 | 9 | 13 | 18
 | 21.7176 | 25.876 | 29.5729 | 35.1949 | 42.2772
Chart: gap [μm]
| 4 | 6 | 9 | 13 | 18
 | 23.7141 | 21.3961 | 27.4697 | 36.7899 | 46.2023